善 群 實 業 有 限 公 司

SAN CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

溶劑型透明面塗 CT-725A/B

| 說明 | ： | 透明面塗CT-725A/B由環氧樹脂及硬化劑所構成二液型地板床材透明保護層 |
| --- | --- | --- |
| 用途 | ： | 無破損之環氧樹脂地坪之保養、重新鋪設使用 |
| 特性 | ： | 1、溶劑型、透明性佳、流平性優 2、接著性良好，不虞破裂 3、防霉、易清潔、易排水 4、耐磨耗、耐油汙 5、耐化學藥品性及耐衝擊性較一般環氧樹脂面塗優越 |
| 色相 | ： | 主 劑→白色透明液體 硬化劑→淺黃色液體 |
| 乾燥時間〈25℃〉 | ： | 12小時 |
| 可使用時間〈25℃〉 | ： | 60分鐘 |
| 塗膜厚度 | ： | ＜200μ |
| 建議塗佈量 | ： | 0.3kg/m2 |
| 重量混合比 | ： | 主劑：硬化劑=4：1 |
| 包裝量 | ： | 主 劑 12kg裝 硬化劑 3kg裝 |
| 儲藏安定性 | ： | 保存期限六個月 |
| 施工方法 | ： | 滾塗、噴塗 |
| 注意事項 | ： | 1、施工中層表附著污物、灰塵、水份須清除乾淨 2、須避免火燭、皮膚接觸、密閉作業 3、主、硬劑須按規定比例均勻調合後，方可使用 4、混合液請於可用時間內使用完畢 |