| 說 明 | ： | 流展型面塗E4F是屬於無溶劑厚塗型環氧地板材料，完成面具有極佳的平坦性，主要適用於工業用無縫地板。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | 1) 無縫、平滑、防塵、易清潔特性。 2) 施工容易、流平性佳，光澤高。 3) 與中塗層接著力強、不龜裂、不剝落。 4) 耐磨、耐衝擊，具有優良的物理強度。 5) 在溫度較高的施工環境裡，極佳的防分色浮色能力，適合在夏季時施工。 |
| 用 途 | ： | GMP藥廠、食品廠、電子廠、辦公室、醫院、手術室、實驗室、及一般荷重工廠地板使用。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (E4F-A)：各色液體 固化劑 (E4F-B)：淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 4：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | 1) 施工前，先將主劑攪拌均勻。 2) 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 3) 使用鋸齒鏝刀塗佈。 4) 可以外加石英砂增加強度，搭配脫泡滾筒幫助消泡與流平。 |
| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 8小時 (25℃) 堅結時間 16小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | 0.8 ~ 1.2 kg/m2 (鏝塗) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 16 kg 裝 固化劑 4 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | 1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 2) 施工場所須避免火源以及密閉作業。 3) 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 4) 混合液請於可使用時間內使用完畢。 5) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料， 若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗， 若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |