善 群 實 業 有 限 公 司

SAN CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

流展砂漿中塗 EM-400A/B

| 說明 | ： | 流展砂漿中塗EM-400A/B由無溶劑環氧樹脂及硬化劑所構成二液型中層地板床材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | ： | GMP藥廠、食品廠、電子廠、紡織廠、辦公室、醫院、手術房、實驗室、無菌房及一般輕、重負荷工廠地板使用 |  |  |  |  |
| 特性 | ： | 1、無縫、平滑、防塵、防菌、防潮、不滲透 2、高強度、耐酸鹼、溶劑等化學品 3、施工容易、流平性優、與底層接著力強、不龜裂、不剝落 4、耐磨、耐衝擊、具優良之物理及機械強度 |  |  |  |  |
| 色相 | ： | 主 劑→黏稠液體 硬化劑→褐色液體 |  |  |  |  |
| 乾燥時間〈25℃〉 | ： | 12小時 |  |  |  |  |
| 可使用時間〈25℃〉 | ： | 30分鐘 |  |  |  |  |
| 塗膜厚度 | ： | 1mm~3mm |  |  |  |  |
| 建議塗佈量 | ： | 0.8kg/m2+ 1倍砂〈1mm之厚度〉 |  |  |  |  |
| 重量混合比 | ： | 主劑：硬化劑=4：1 |  |  |  |  |
| 物理強度 〈七天養生〉 | ： | 抗壓屈服強度 kgf/cm2 | 抗拉強度 kgf/cm2 | 抗彎強度 kgf/cm2 | 硬 度 Shore D | ## HTD ℃ |
|  |  | 559 | 248 | 389 | 85~86 | 48.4 |
| 包裝量 | ： | 主 劑 20kg裝 硬化劑 5kg裝 |  |  |  |  |
| 儲藏安定性 | ： | 保存期限三個月 |  |  |  |  |
| 施工方法 | ： | 鏝塗 |  |  |  |  |
| 注意事項 | ： | 1、施工面不可有水份、油漬、砂粒、灰塵等污物需清除 2、須避免火燭、皮膚接觸、密閉作業 3、主、硬劑須按規定比例均勻調合後，方可使用 4、混合液發熱膠化時即要倒掉，不可使用 |  |  |  |  |