善 群 實 業 有 限 公 司

SAN CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說

環氧樹脂漆底塗

EP-66

| 說 明 | ： | EP-66屬於無溶劑型環氧樹脂系統，主要適用於地坪施工的底塗塗佈。 |
| --- | --- | --- |
| 用 途 | ： | 一般水泥面、新舊地坪、乾燥與潮濕地面適用，具有增加水泥面與中層床材之附著力。 |
| 特 性 | ： | 1)不含任何溶劑。 2)成膜性佳。 3)與混凝土附著力高。 4)潮濕地面固化良好。 5)良好的機械強度、耐水性佳。 |
| 重量配合比 | ： | 主劑(A)：固化劑(B)＝3：1 |
| 基 本 性 質 | ： | 1)可使用時間 30分鐘 2)指觸乾燥時間 2小時 3)塗裝間隔 8小時 |
| 施 工 方 法 | ： | 滾塗、噴塗 |
| 塗 佈 量 | ： | 建議塗佈量0.15 KG/m2 ～0.20KG/m2 |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 15 kg 裝 固化劑 5 kg 裝 |
| 注 意 事 項 | ： | 1)施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 2)施工場所須避免火源以及密閉作業。 3)主劑、固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 4)混合液請於可使用時間內使用完畢。 5)施工人員應避免皮膚與眼睛接觸到化學藥品，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，眼睛如仍感覺不適則必須求助於醫生。 |