| 說 明 | ： | ERV屬於高固形份環氧薄塗系統，主劑僅含有少量高沸點溶劑，固化劑為無溶劑型。 主要特點是氣味低，適用於垂直壁之塗佈。。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 高固形份、氣味低。 - 混合黏度低，良好的施工性。 - 塗膜具有良好的耐磨性及耐水性。 |
| 用 途 | ： | 垂直壁面之處理。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (ERV-A)：有色液體 固化劑 (ER-B)：淡黃色液體 固化劑 (ER-BL)：淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 6：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑使用前先以手持式電動攪拌機攪拌均勻。 - 主劑與固化劑依重量配合比秤重，以手持式電動攪拌機充分攪拌均勻。 - 以滾筒塗佈。 - 注意混合液的可使用時間。 |
| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 堅結時間 20小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.15 ~ 0.3 kg/m2 |

| 包 裝 量 | ： | 主 劑 15 kg 裝 固化劑 2.5 kg 裝 |
| --- | --- | --- |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |