善 群 實 業 有 限 公 司

SAN CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

輕質砂漿ET-808A/B

| 說 明： | 輕質砂漿ET-808A/B由特殊無溶劑型環氧樹脂及硬化劑所構成雙組份結構修補用。 |
| --- | --- |
| 用 途： | 適用於倒吊面及垂直面使用 |
| 特 性： | 1.黏著力強、耐衝擊性、耐磨損、抗酸鹼性優 2.比重輕、施作性優、硬化後收縮係數小 3.不透水、耐久性佳 |
| 規 格： | 名稱 性狀; ET-808A; ET-808B. 外 觀; 灰 白 色; 灰 黑 色. 成 份; 環氧樹脂; 變性聚胺. 黏 度; 黏 土 狀. 配比〈重量比〉; 100; 50. 混 合 比 重; 0.8. 可 使 用 時 間; 30min〈100g/25℃〉. 硬化條件(25℃); 12hrs. |
| 包 裝 量： | 主 劑10kg裝 硬化劑10kg裝 |