善 群 實 業 有 限 公 司

SAN-CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

流展型面塗 LF-A/B

| 說明 | ： | 流展型面塗LF-A/B是由無溶劑型環氧樹脂與硬化劑所構成 的雙組份地板材料。 |
| --- | --- | --- |
| 用途 | ： | 電子廠、食品廠、藥廠、紡織廠、辦公室、醫院、實驗室、 無塵室及一般輕負荷工廠地板使用。 |
| 特性 | ： | 1、無縫、平滑、防塵、防潮。 2、施工容易、流平性優、與中塗層接著力強。 3、塗膜具有良好的物理強度。 |
| 外觀 | ： | 主 劑→各色黏稠液體 硬化劑→淡黃色透明液體 |
| 乾燥時間 | ： | （25℃）24小時 |
| 可使用時間 | ： | （25℃）20分鐘 |
| 塗膜厚度 | ： | 1mm ~ 2mm |
| 建議塗佈量 | ： | 1.2 kg/m2 （1mm之厚度） |
| 重量混合比 | ： | 主劑：硬化劑 = 5：1 |
| 包裝量 | ： | 主 劑 20kg裝 硬化劑 4kg裝 |
| 儲藏安定性 | ： | 保存期限三個月 |
| 施工方法 | ： | 鏝塗 |
| 注意事項 | ： | 1、施工中塗層表面附著的污物、灰塵、水份須清除乾淨。 2、須避免火源、皮膚接觸、密閉作業。 3、主、硬劑須按規定比例均勻調合後，方可使用。 4、混合液請於可用時間內使用完畢。 |