SIG-多彩真石漆

材料說明

| 說 明 | ： | SIG-多彩真石漆是由水性壓克力樹脂與特殊助劑結合，並搭配優質天然石粉混煉而成的水性單液型多彩真石塗料。開桶即可使用。具有良好的作業性，接觸空氣就能自行固化。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | 1. 表現力強：呈現石材鑿面，極富立體感。 2. 一槍成型：融合多彩漆和質感漆的效果。 3. 施工簡單：使用電動噴槍即可自行噴塗。 4. 附著性佳：材料質輕，安全性高。 |
| 用 途 | ： | 於建築物室內及室外各式新舊牆面、水泥砂漿面及各種基面裝飾塗裝。 |
| 基本性狀 | ： | 單組份，常溫下呈黏稠狀。 |
| 施 工 方 法 | ： | - 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其 它污染物，應先清除乾淨。 - 材料請勿加水稀釋，且不可用電動攪拌機攪拌，應以軟質工具或以對沖方式上下均勻混合後，再行噴塗。 |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) 塗裝間隔 18小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 約 1.0~1.2kg/m2 (兩道噴塗) |
| 儲存安定性 | ： | - 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 - 材料接觸空氣後會自行固化，未用完需密封保存。 - 開封後請於1週內立即用完。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 塗裝基面應十分乾燥(含水率10%以下)。 - 施作SIG多彩真石漆前，應先施作有色底漆作為底色。 - SIG-多彩真石漆的塗膜不防水，塗膜乾燥後需於表面再施作水性透明保護漆進行保護。 - 溫度10℃以下及濕度 80% 以上不宜施工。 |
| 包 裝 量 | ： | 20 公斤 裝 |